MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: Pavimentação e Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS

MEMORIAL DESCRITIVO

PLACA DA OBRA

Antes do início dos serviços, deverá ser afixada Placa de identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa executora e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3". Fica também á cargo da empresa executora a manutenção periódica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas.

Deverá ser feita a recomposição do leito carroçável das ruas com o uso de solo de boa qualidade para este fim.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA

Fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução dos serviços de demarcação de pavimento com tinta a base de resinas vinílicas ou acrílicas, refletorizada com micro esferas de vidro, de acordo com o Manual de Normas do DER.

SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACAS

Serão executadas em chapas de aço galvanizados fixadas em tubo de ferro galvanizado diâmetro nominal 2”.

ASSUNTO: Pavimentação Asfáltica com CBUQ

LOCAL: Rua Vitória

Descrição

1 - Abertura e preparo de caixa até 40 cm:

Deverá ser executado os serviços de limpeza e raspagem do terreno de materiais inadequados existentes na área a ser pavimentada, com remoção dos materiais julgados inadequados.

Deverá ser executado o preparo de caixa até 40 cm, obedecendo as Normas do DER/SP e Especificações de Serviços.

2 - Regularização e compactação do sub-leito.

O preparo do sub-leito obedecerá as Normas do DER/SP e Especificações de Serviços (DNER – ES – P 06.71) consistindo os mesmos em cortes ou aterros, nivelamento e compactação, de maneira que a superfície adquira condições para obedecer os alinhamentos, perfis, dimensões do projeto.

O Teor de umidade dos matérias deverá ser controlado, para que a compactação seja realizada na umidade estabelecida nas Normas.  A compressão será feita progressivamente dos lados para o centro, e somente cessará quando o material atingir o grau de compactação de Norma.

3 - Base de Bica Corrida – (BC).

As bases de bica corrida (BC) são empregadas normalmente em bases ou sub-bases de pavimentos, em geral de vias com tráfego médio ou baixo.

As etapas que envolvem a execução da camada de BC são:

1- Transporte do material até o local de aplicação (Pista).

2- Espalhamento e umedecimento  do material: o espalhamento pode  ser realizado com o  auxilio de motoniveladora ou empregando-se distribuidor de agregados; o espargimento de água é realizado com caminhão pipa. Grade de disco pode ser empregada na homogeneização da mistura em pista.

3- Compactação de BC (energia modificada) com auxílio de rolo de pneus com 3,5 t por roda e pressão regulável (até 0,7 MPa) e de rolo liso metálico (vibratório ou não) com cilindro de no mínimo 3t.

4 - Imprimação impermeabilizante:

Será executado de acordo com as Normas do DER/SP. O material a ser utilizado será o impermeabilizante CM-30, e sua quantidade varia a razão de 0,8 a 1,6 litros por m², mas, o mínimo será em função da densidade da base. Antes da aplicação da imprimadura, a base deverá ser varrida, a fim de eliminar todo o material solto.

A finalidade do “prime” é de modificar as características da superfície da base, impermeabilizando-a e proporcionando boa aderência.

5 - Imprimação ligante:

Esta camada consiste na aplicação de material betuminoso com RR-2C, sobre a superfície de base ou de um pavimento já preparado, antes da aplicação do revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. A taxa de aplicação será em função do tipo de material betuminoso empregado, devendo situar-se em torno de 0,5 litros por m².

A pintura de ligação será executada de acordo com as Especificações de Serviços

(DNER-ES-P 15.71).

6 - Revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ

A camada de rolamento de concreto betuminoso usinado à quente será preparada em usina tipo gravimétrica ou volumétrica, e executada de acordo com as Normas do DER/SP e Especificações de Serviços (DER-ES-P 22.71).

Será constituída de uma camada de  mistura, devidamente adensada e aplicada à quente, constituída de material betuminoso (4,5% a 7,5%) e agregado mineral com a composição granulométrica de acordo com a faixa C do DNER.

O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadora automotriz, capaz de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, quotas e abaulamentos requeridos.  A acabadora deverá ser equipada para colocar a mistura exatamente na faixa, possuindo dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para a frente e para trás. A acabadora deverá ser equipada também com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos à temperatura requerida para colocação da mistura sem irregularidades.

A espessura final da camada de rolamento compactada deverá ser de 3,00 cm.

7 – GUIA/SARJETA MOLDADOS IN-LOCO

Execução de guia/sarjeta moldada in-loco com concreto FCK=25Mpa, compreendendo os seguintes serviços: piqueteamento com intervalo máximo de 5 (cinco) metros para sarjetas retas e de no máximo 1 (um) metro para sarjetas curvas, apiloamento de superfície, lançamento de pedra britada e regularização para a execução do lastro, fixação de forma de madeira, lançamento de concreto usinado e acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados.

ASSUNTO: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

LOCAL: Rua Maranhão, Rua Prefeito Alexandre Café, Rua Olavo Egidio, Rua Capitão Manoel Joaquim e Rua Marcondes Salgado

Descrição

1 – Limpeza e lavagem do pavimento existente com jato de água sob pressão.

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

2 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

2.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

3 – Regularização com pré misturado a quente.

3.1 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com pré misturado a quente, para que seja colocado o revestimento.

4 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média.

4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

Bernardino de Campos, 19 de Agosto de 2013.

________________________________		      _________________________

Engº Civil Roberto Corrêa de Moraes			   Armando José Pires Beleze

CREA/SP 5060456883					Prefeito Municipal