MEMORIAL DESCRITIVO

PLACA DA OBRA

Antes do início dos serviços, deverá ser afixada Placa de identificação da obra, englobando os módulos referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa executora e do cronograma da obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16, ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às intempéries; fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; pontaletes em Quarubarana ("Erisma uncinatum"), conhecida também como Cedrinho, ou Cambará ("Qualea spp"), de 3" x 3". Fica também á cargo da empresa executora a manutenção periódica mensal, constando de limpeza da placa, limpeza do local de instalação (caso de poda de mato e arbustos), verificação e correção (quando for o caso) da estabilidade de fixação das mesmas, conservação das placas, garantindo que as mesmas mantenham sempre condições de visibilidade e leitura adequadas.

Deverá ser feita a recomposição do leito carroçável das ruas com o uso de solo de boa qualidade para este fim.

ASSUNTO: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

LOCAL: Rua Manoel Inácio Borges, Rua Manoel José Braga, Rua João Gonçalves Pinheiro, Rua José Bernardo das Dores e Rua Lucrécia Alves Garcia.

Descrição

1 – Limpeza e lavagem do pavimento existente com jato de água sob pressão.

1.1 – Serão executados serviços de limpeza tipo varrição no pavimento.

1.2 – Após a limpeza do perímetro existente, será aplicado o jato de água sob pressão, a fim de que não fique qualquer detrito para receber a pintura.

2 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C

2.1 – Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

3 – Regularização com pré misturado a quente.

3.1 – O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com pré misturado a quente, para que seja colocado o revestimento.

4 – Camada de rolamento em C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média.

4.1 – Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora na espessura de 0,03 m. compactada.

Bernardino de Campos, 27 de Dezembro de 2013.

________________________________		      _________________________

Engº Civil Roberto Corrêa de Moraes		        Armando José Pires Beleze

CREA/SP 5060456883					Prefeito Municipal